Таблица технических возможностей по изготовлению отливок

| Марка материала отливок | Способ изготовления | Весовые характеристики отливок, кг |
| --- | --- | --- |
| 20Л, 25Л, 35Л, 45Л; 20ГЛ, 35ХМЛ, 35ХГСЛ; 40Х9С2Л, 75Х24ТЛ; 110Г13Л, 90Г14Ю2Л | Литьё в песчаные формы | от 5 до 10000 |
|  | Литьё по выплавляемым моделям | до 2 |
|  | Оболочковое литьё | от 2 до 30 |
| 20Н3ДМЛ, 12Х18Н9ТЛ, 08ГДНФЛ, 08Х14НДЛ | Литьё в песчаные формы | от 500 до 10000 |
| СЧ10, СЧ15, СЧ20; ЧХ1, ЧН2Х, ИЧХ4НТЛ | Литьё в песчаные формы | от 5 до 500 |
|  | Литьё по выплавляемым моделям | до 2 |
|  | Оболочковое литьё | от 2 до 30 |
| ЛЦ16К4, ЛЦ40Мц1,5; БрА9Мц2Л, БрА9Ж4Н4Мц1; БрО10Ц2, БрО10Ф1, БрО8Ц4; АК12, АМг5Мц, АП1; ЦП1, ЦП2, ЦА4М1 | Литьё в песчаные формы | 5 кг до 500 |
|  | Литьё по выплавляемым моделям | до 2 |
|  | Оболочковое литьё | от 2 до 30 |
|  | Кокильное литьё | до 20 |
|  | Центробежное литьё | от 15 до 500 |
| Тл 3, Тл 5 | Титановое литье в разовые формы | от 5 до 200 |